2006 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D - 08.03.01

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.23.31.00-0

OBRZEŻA BETONOWE

# SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.2. Stosowane materiały

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe

2.4. Materiały na ławę i do zaprawy

2.5. Woda

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.2. Transport obrzeży betonowych

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.2. Ocena jakości prefabrykatów

6.3. Sprawdzenie przygotowania podłoża

6.4. Sprawdzenie wykonania ław

6.5. Sprawdzenie ustawienia obrzeży

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych na placach i drogach związanych z realizacją kontraktu:

„Oczyszczalnia ścieków w Starej Błotnicy”

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych i obejmują:

- ustawienie obrzeży betonowych o wym 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, w ilości 58 mb

## 1.4. Określenia podstawowe

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu mająca za zadanie wyrównanie różnic w wysokości i nierówności podłoża.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- materiały do wykonania ławy pod obrzeża,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

## 2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe

Obrzeża chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom norm BN-80/6775-03/01[8], BN-80/6775-03/04 [9].

Każda partia dostarczonych na budowę obrzeży betonowych powinna posiadać atest producenta.

Wymagania dla obrzeży betonowych są następujące:

- Wygląd zewnętrzny - powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

- Kształt i wymiary elementów - powinny być zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2 normy BN-80/6775-03/04 [9] (( 8 mm dla długości, ( 3 mm dla wysokości i szerokości).

- Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy co najmniej B 25.

- Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5 %, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06250 [2].

- Odporność betonu na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-B-06250 [2].

Na podstawie badań tych cech producent wydaje odbiorcy świadectwo jakości.

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, w pozycji wbudowania.

Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.

## 2.4. Materiały na ławę i do zaprawy

Beton na ławę fundamentową pod obrzeże powinien być klasy B 15 lub B 10.

Beton powinien być zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06250 [2].

Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-B-06712 [10], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Cement do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-B-19701 [7].

Magazynowanie cementu powinno być zgodne z warunkami normy BN-88/6731-08 [11].

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST                         D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.

## 2.5. Woda

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł wątpliwych i powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 [11].

Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

## 3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport obrzeży betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

Obrzeża układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża.

Wykop koryta pod obrzeże należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom obrzeża w planie.

Dno koryta powinno być wyrównane i w razie potrzeby dogęszczone.

W tak wykonanym wykopie ustawia się obrzeża o wymiarach 6 x 20 cm obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go.

Obrzeża należy ustawić tak, by wyokrągleniem krawędzi wystawały ponad poziom chodnika.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Ocena jakości prefabrykatów

Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania należy wykonać dla każdej partii dostarczonej na budowę zgodnie z pkt 2.3.

## 6.3. Sprawdzenie przygotowania podłoża

Sprawdzenie wykonanego pod obrzeże wykopu polega na ocenie:

- równość dna wykopu

- szerokość dna wykopu z tolerancją (1 cm.

## 6.5. Sprawdzenie ustawienia obrzeży

Sprawdzeniu podlegają:

- odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, które może wynosić (1 cm na każde 100 m długości obrzeża,

- równość górnej powierzchni obrzeży – tolerancja prześwitu pod łatą nie może przekraczać 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,

- odchylenie linii obrzeża w planie od linii projektowanej, które może wynosić ( 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie koryta pod ławę,

- wykonanie ławy.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Płatność za 1 mb wykonanego obrzeża betonowego należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacją projektową należy:

- ustawić obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, w ilości 58 mb

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie wykopu pod obrzeże,

- ustawienie obrzeża,

- wypełnienie spoin zaprawą cementową,

- pielęgnacja spoin wodą,

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06250 | Beton zwykły |
| 3. | PN-B-06711 | Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw |
| 4. | PN-B-10021 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych |
| 5. | PN-B-11111 | Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| 6. | PN-B-11113 | Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 7. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |
| 8. | BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |
| 9. | BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. |
| 10. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwykłego |
| 11. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 12. | PN-B-06251 | Roboty betonowe i żelbetowe |